아스팔트 코팅 및 보수 시방서

공사명 : 단지 도로 및 지상 주차장 부분 아스팔트 코팅 및 보수공사

000 000 00 관리사무소

아스팔트 코팅 및 보수 시방서

1.개요

본 시방서는 당 아파트단지 아스팔트 코팅 및 부분 보수공사에 대한 시공재료와 시공방법 검사 등에 대한 시방으로 본 시방서에 기록 되어있지 않은 사항은 정부재정(국토교통부 및 국립 기술연구원) 토목 및 포장공사 표준시방서에 준한다.

2. 공사범위 - 부분 보수공사

1) 공사구간 : 단지 아스팔트 크랙 보수 (약: 8개소 = 200m)

단지 아스팔트 박리박탈부분 보수 (약: 8개소 =140㎡)

단지 전체 유무기 코팅제 도포 (약: 12,867㎡)

단지 전체 차선 상온식 재도장 (약: 000대 주차)

2) 공사내용 : 단지 아스팔트 크랙 및 박리박탈 부분 아콘 보수

단지 아스팔트 전체 슈퍼 크루징 코팅 및 차선 도색

3. 시공 운영계획

1) 자재 반 출입 : 자재 반입은 감독원의 자재 검수 후 자재송장에 반입을 확인 날인하며 감독원 확인 후 반출한다. (단 자재 반 출입 시는 반 출입된 자재의 품명, 종류, 규격, 수량 등을 확인할 수 있는 송장 및 거래명세표 부본을 첨부한 후 반 출입하여야 한다.

2) 시공감독 : 직원 중 선정하여 감독을 임명하고 준공검사조서 시공감독 운영을 총괄한다.

3) 기타사항 : 시방서에 기재된 대로 재료와 시공방법이 적용 되는가 계속 확인하며, 각동 및 공사 공정별 사진을(작업 전,중,후)준공 시 각각 사진첩을 만들어 제출하여야 한다.

4. 시공재료

1) 아스팔트는 #78 표층용을(혼합물온도 150도씨 이상. 역청재료 종류(AP-3)를 사용하고, 아스팔트 유제는(RSC-(4)) : TACTCOAT용을 사용한다.

2) 시공재료 중 감독원이 별도 지정하는 재료에 대해서는 제품별 시험 성적서를 반드시 제출하여야 한다.

3) 유무기 하이브리드 코팅제는 (슈퍼크루징)을 사용하고 필요시 투수계수 시험성적서 및 골재 안전성 시험 성적서를 제출 하여야 한다.

4) 아스팔트 균열보수 및 박리박탈 부분 보수자재는 전용(아콘)균열보수제를 사용하여야 하며 필요시 샘플을 제출 할 수 있어야 한다.

5. 시공작업 (크랙 및 박리박탈 보수)

1) 아스팔트 크랙부분 보수

- 기존의 아스팔트 균열부를 현자 파악하여 공사 시공면의 주변 아스팔트      강도 및 상태를 확인 한다 (0.5Cm미만 균열은 공사범위에서 제외한다)

- 시공면 아스팔트 균열부의 먼지나 이물질을 청소하고 필요시 에어건이나     고압 스프레이로 깨끗이 청소한다.

- 아스팔트 균열부에 아콘을 충진 하여 메우고 쇠손이나 전용 헤라로 충분     히 채워 주변과 평면이 나오게 미장 한다.

- 아스팔트 크랙 아콘 보수 부분은 양생시간을 준수하여 양생하며 완전히      건조된 후에 차선 도장을 하여야 한다.

2) 아스팔트 박리박탈 부분 보수

- 아스팔트의 부실 포트홀이나 박리박탈 부분을 크랙 보수 작업처럼 깨끗      이 청소하고 준비 작업을 한다.

- 아스팔트 보수면에 아콘을 충분히 충진하여 전용 헤라나 쇠손으로 주변      평면과 평탄화 되게 미장하여 보수한다.

- 양생 시간을 준수하고 충격이나 자국이 남지 않도록 통제를 한다.

- 건조 후 추가 작업이 없을시 차선 도장을 한다.

6. 아스팔트 코팅제 도포작업

1) 아스팔트 부분 보수가 끝나면 유무기 하이브리드 코팅제 도포를 위한 에     어 컴프레샤로 바닥면의 작은 모래나 자갈들을 양쪽 측구 쪽으로 청소      하여 밀어낸다.

2) 충분히 차량을 이동시켜 작업시 비산 방지 공간을 확보 하고 차량에 조     금 이라도 묻지 않도록 보양 및 이동 조치를 철저히 한다.

3) 작업에 연속성을 위하여 자재 배치를 적절히 하며 아스팔트 도포시 바람     을 등지고 작업하여 사람이 직접 닫지 않게 작업한다.

4) 아스팔트 바닥면에 홍건이 고이게 도포하지 말아야 하면 전체적으로 실     금이나 적셔지지 않는 곳이 없을 정도로 기존 바닥면의 색상이 은폐되는

정도로만 충분히 도포 하여야 한다.

5) 아스팔트 바닥면의 상태가 좋지 않아도 너무 많이 도포하여 흘러 내려      측구의 집수정이나 화단에 들어가지 않도록 주의 하여야 한다.

6) 작업 후 바로 출입을 금하며 양생 시간을 준수하여 개방한다.

7. 안전관리

- 시공업체는 공사 착수전에 현장 작업자 전원에 대하여 안전교육을 실시하    여야 하며 관리자나 감독관에게 보고 해야한다.

- 시공업체는 공사중에 발생하는 모든 인사사고 및 기 건물에 관련된 손괴     행위시는 시공업체가 전적으로 책임을 지며, 즉시 원상복구 하여야 한다.  - 시공업체는 공사 중 파손 및 기타 공사 관련 사고에 대하여 책임진다.

8. 일반사항

1) 시공업체는 현장 대리인을 선정하여 현장대리인계를 제출하여야 하며 작    업시 항시 현장에 상주하여 작업지시 및 주의사항을 즉시 작업자에게 전    달 교육을 실시하도록 한다.

2) 시공업체는 작업진행과 관련하여 발생된 입주자의 기존 재산피해에 대하     여 즉시 원상복구 및 보상하여야 한다.

3) 시공업체가 공사에 관한 통지, 연락 보고 등을 할 경우에는 반드시 해당     공사감독자를 경유하여야 한다.

4) 시공자는 감독원의 의사를 존중하고 항상 긴밀히 상호 협의하에 조기 시     공에 만전을 기한다.

5) 시공업체는 시방서에 의한 공사 전반에 대한 세부계획서를 준비하여 감     독원과 상의하고 세부 일정을 조율 하여야 한다.

6) 공사현장에서 공사작업 인원의 출입, 풍기, 위생의 단속, 화재 및 도난      기타사고 발생에 대하여 시공업체 측에서 특히 유의하여야 한다.

7) 공사 시행 편의상 작업시간을 연장 단축할 수 있으나 야간 또는 휴일에     작업을 할 때는 미리 감독원 및 해당부서의 승인을 받아야 한다.

8) 공사완공 까지는 감독원의 지시에 따라 현장 주면 청소, 정리정돈을 완료     한 후 해당 공사의 준공검사를 받아야 한다.

9) 시공업체는 공사 완료 후 준공검사 업무를 충실히 이행하며 준공서류를     첨부 후 준공검사를 받아야 한다.

10) 하자 보증은 2년으로 하며 공사금액의 10%에 해당 한다.

9. 특기사항

1) 공사특성상 입주자와 분쟁의 발생이 빈번 할 수 있으므로 각별한 주의를     해야 한다.

2) 분쟁이 발생될시 시공사에서 모든 민.형사상 책임 져야하고 이에 소요되     는 경비는 공사비에 포함한다. 또한 공사에 중대한 영향을 미치는 운반      및 시공장비 등을 미리 점검하여 양호한 상태로 정비해 두어야 한다.