수성무늬코트

시 방 서

공사명 : 000 000 000 000 00 방수 공사 시방서

000000 관리 사무소

수성무늬코트

수성무늬코트는 아크릴수지로 제조된 2가지 색상 이상의 수용성 입자상을 수용액 중에 분산하여 제조된

다채무늬 도료로 건조 후 내후성, 내알카리성, 내수성이 우수하며 1회 도장으로 페인팅 및 인테리어

장식효과를 얻을 수 있으며 휘발성유기화합물이 극소량이고 냄새가 순하여 도장이 용이합니다.

Ⅰ	적용범위

콘크리트, 시멘트 몰탈, 석고보드, 합판, ALC판, GRC판등 건축물의 내부 벽체용

호텔, 백화점, 고급주택, 오피스빌딩, 은행 등 내부 마감재.

Ⅱ	적용재료

하도 : GS코트, 내부용 1급

중도 : 수성무늬코트

상도 : EM 상도(유광, 무광, 반광)

Ⅲ	시공조건

시공시 기온 5℃이상, 상대습도 85％이하, 풍속은 5m/sec이하로 강우, 강설이 없어야 합니다.

소지면은 충분히 양생되어야 합니다.(함수율 10％이하, PH 7-9이하)

먼지, 유분, 이물질, 크랙, 홈, 파손부위, 핀홀, 기공이 없어야 합니다.

시공시 온도는 5℃이상 이어야 하며 시공 후 적어도 3시간(동절기 6시간)은 5℃이상을 유지하여야 합니다.

Ⅳ	시공

하지조정

먼지, 유분, 이물질, 수분 등을 완전히 제거하여야 합니다.

미경화 시멘트, 백화현상 부위는 샌더로 갈아 냅니다.

실금, 홈, 파손부위는 전용퍼티로 보수하여 시공면을 평활하게 합니다.

하도도장

하도 도장은 GS-코트를 도장하며 붓, 로라, 스프레이로 1-2회 도장하며 도장간격은 표준상태에서 24시간이상입니다. (단, 온도, 습도, 바람 등 기후조건에 따라 증감될 수 있습니다.)

희석제는 상수도물을 사용하며 희석율은 붓, 로라 도장시 5~20％, 스프레이 도장시 20~40％입니다.

자재의 표준사용량은 0.15~0.2kg/㎡입니다.

소지면의 종류에 따라 하도 프라이마는 종류가 변경될 수 있습니다.

중도 도장(다채무늬형성)

수성무늬코트는 사용전 가수후 목봉으로 서서히 교반하여 사용하십시오.

※전동믹서와 같은 고속회전 교반기를 사용하면 입자가 파괴되므로 사용을 금합니다.

도장 공법은 전용건을 사용하며 사용압력은 2~3kg/㎠입니다.

자재의 표준사용량은 무늬의 분포도에 따라 차이가 있으나 0.1~0.15kg/㎡입니다.

수성무늬코트는 작업시 스프레이 방법에 따라 무늬의 차이가 발생하므로 시험 스프레이 작업 후 색상 및 무늬를 확인하여주십시오.

무늬 및 색상의 조화에 이상이 발생했을 시에는 전용건의 분출량, 공기압력이 원인이므로 분출량, 공기압력을 조정한 후 스프레이 합니다.

상도도장

EM-상도 도장은 상도가 건조된 후에 도장하십시오

붓, 로라, 스프레이로 1~2회 도장하며 도장간격은 표준상태에서 24시간이상입니다.

흐르거나 광택이색성이 발생하지 않도록 주의하여 균일하게 도장하십시오.

희석제는 상수도물을 사용하며 붓, 로라 도장시 희석율은 5~20％, 스프레이 도장시 20~40％입니다.

자재의 표준사용량은 0.1~0.15kg/㎡입니다.

Ⅴ	시공공정도

공 정		재 료	조 합 (중량비)	소요량 (kg/m2)	도장횟수	공정간 간격시간(HR)		공 법
						공정간	최종양생
1	하도도장	GS 코트	100	0.15~0.2	1~2	24이상		붓, 로라, 스프레이
		상수도물	40%이내
2	중도도장	수성무늬코트	100	0.1~0.15	1	6이상		무늬코트전용건 본타일건
		상수도물	20~100%
4	상도코팅	EM 상도 (유,무광)	100	0.1~0.15	1~2		24이상	붓, 로라, 스프레이
		상수도물	40%이내

*본 수치는 현장조건에 따라 다소 차이가 발생 할 수 있습니다.

Ⅵ	시공시 유의사항

습도가 85％이상이 되면 결로현상에 따른 얼룩무늬의 발생우려가 있으므로 작업을 중단해야합니다.

무늬에 이상이 있다고 판단될 경우에는 작업을 중단하고 이상부위를 제거하고 원인을 보정 한 후 재시공 합니다.

작업 중 부득이 작업을 중단할 경우에는 뿜칠이음새가 발생하지 않도록 주의하십시오.

보관은 5℃이상 30℃이하의 건냉암소 장소에 보관하십시오

동절기 작업시 표면에 서리가 있는 상태에서 도장시 해빙기에 도막이 들뜸현상이 발생 할 수 있습니다.

도장시 스프레이건의 공기압력이 너무 높거나 희석시 과도한 교반 또는 보관상의 부주의로 인하여 입자의 깨짐현상이 있으면 무늬의 표현이 제대로 구현되지 않습니다.

7) 에어레스 스프레이건을 사용하면 무늬 입자가 부서지니 에어레스 스프레이건은 사용을 금합니다.

8) 상수도물 희석시 균일하지 않으면 도장 후 무늬입자가 달라붙으므로 균일하게 희석한 후 도장하십시오.

9) 희석된 수성무늬코트는 4시간 이내에 사용하십시오.

Ⅶ	마감손질

시공이 끝난 부분은 테이프 및 커버링 등을 제거한 후 청소합니다.

오염된 부분이나 파손된 부분은 제거한 후 재시공합니다.