공사 시공 방법서

공사명:00 00 000 000 아스팔트 슁글 보수 공사

000 00 0 00 관리사무소

지붕 아스팔트 슁글 보수공사 시방서

『지붕 방수 시트 시공 후 슁글 공사』

1 . 개 요

본 시방서는 000 000 000 00 아파트 지붕 콘크리트 구조체 위에 시공하는 아스팔트 슁글 공사의 설계 검토에서 시공과 사후관리까지 전 부문에 걸쳐 관리의 기본으로 할 수 있도록 작성된 특기 시방서 입니다.

2 . 공 사 준 비

1) 공사에 착수하기 전에 바탕면의 돌출 핀 못 몰탈, 먼지 등은 말끔히 청소하고

크게 갈라진 곳은 슁글에 손상을 주므로 보완 조치하여야 한다.

2) 슁글 시공은 습기가 많거나 심한 바람이 불 때는 공사를 중지하고 가설발판을

만들어 제품의 미끄러짐을 방지하여 제품의 파손을 방지한다.

3) 지붕에 돌출된 구조물 등은 안전하게 시공 되었는가 또는 방수가 끝났는가를

확인 한다.

4) 되도록이면 동절기를 피하여 시공하고, 불가피한 경우 토치작업으로 슁글 하부의

본드와 방수시트를 가열 한 후 시공한다.

5) 바람이 많은 지역은 특히 주의 하여야 한다.

3 . 사용자재 및 부자재

1) 계절의 변화에 영향이 없고 , 화재 및 강풍에 강한 제품으로 KS규격품 및 동등

이상을 획득한 내연성 품질을 가진 제품 으로 한다

2) 방수시트는 두께 1.2mm이상 슁글용 접합부 자착식 시트 규격 동등이상 제품을            사용 하여야 한다.

3) 사용하는 못은 아연도금 , 알루미늄 도금 못으로 최소 23mm를 초과 하여야

한다. 아스팔트 슁글 시공 부착 시 사용하는 못은 Head가 큰 특수 루핑못을 사용

한다. 못의 Head 는 최소 6m/m이상 직경이어야 한다. (사용 전 감독관의 승인을

득한 후 사용한다.)

4) 제품의 규격 : 표준형 육각 슁글: 1,000mm*325mm 제품 시 노출면 137mm를

정확히 지킨다.

4 . 공사면적

1) 당 아파트 2개동 지붕 전체 (약1,300㎡)

5 . 방수시트 시공 방법

1) 겹침부 자착식 이음매가 있는 시트를 사용 하여 시트끼리 겹친 부분이 흘러 내리          거나 빠진 부분이 없도록 시트를 준비 하여야 한다.

2) 방수시트는 하층 부분부터 가로로 펼쳐 시공하고 못 등으로 몇 곳만 고정시켜준다.

3) 시트와 시트는 충분히 겹치도록 (5cm이상)하며 접합부분 보양지를 제거 후 겹침           부분의 하부 자착 부분에 상부 시트를 잘 눌러 겹침 시공한다.

4) 처마끝은 후레슁으로 물끊기 처리를 먼저 한 후 방수 시트를 시공한다.

6.  먹줄치기

제품의 규격에 맞추어 가로로 먹줄치기를 한다.

7.  슁글시공

처마끝에서부터 가로열로 시공을 시작하여 위쪽으로 진행한다.

시작열(초장)은 덮개를 잘라낸 후 하부의 본드부분이 후레슁 쪽에 접합이 되도록

시공한다.

슁글은 노출면과 덮개면으로 구분되어지며, 약 14cm정도가 노출면이며 노출면을

정확히 지켜 시공한다.

가로열로 작업을 하되 슁글과 슁글이 겹치도록 시공한다.

육각슁글은 하부전면 본드로 되어있어 이형필름만 제거하고 시공하며 바람이 많은

곳은 슁글시멘트(본드)를 추가로 사용하여 시공한다.

슁글은 못으로 고정하는데 반드시 슁글전용못을 사용하고 낱장당 3~4개로 고정하며

외부의 노출이 되지 않도록 한다.

용마루는 별도의 용마루 슁글이 있는 것이 아니고 슁글을 3등분하여 옆으로 시공하며

빗물이 스며들지 않도록 한다.

8.  마무리 작업

시공이 끝난후 부착여부를 재점검하며 완전부착이 되지 않은 부분은 발로 눌러주며

바람이 타지 않도록 한다.

벽이 맞닿는 곳과 벤츄레터 주변은 실리콘 작업을 하여 누수와 이탈을 막는다.

공사가 끝나면 쓰고 남은 자재는 모두 철수시키고 깨끗이 청소한다.

작업 완료 후 작업 책임자는 반드시 감독관으로부터 작업 완료 확인을 한다.

9.  아스팔트 슁글 시공 특기 사항.

· 아스팔트 슁글 색상 및 모양은 샘풀을 제시하여 발주처에서 선택 하도록 한다.

· 처마 끝은 칼라판으로 물끊기(Flashing)처리 후 슁글 시공한다.

· 슁글 시공 시 노출면을 정확히 지킨다.

· 단위 골(계곡), 굴뚝주위, 벽 주위 등은 필히 후레싱 작업 후 실리콘 처리 시공한다.

· 슁글 시공 후 실리콘으로 테두리 및 설치물 등을 마무리 실링 작업을 하여준다.

· 지붕 환기통(Vent)주변은 세심히 시공하여 누수가 차후 생기지 않도록 해야한다.

· 안전관리에 대한 안전관리자가 작업전 안전교육을 실시 하여야 한다

· 슁글 공사의 합리화(안전장구 , 안전화 , 제복 등)

10. 시공후 사후 관리

1) 단지 외벽 페인트 작업시 로프로 인하여 후레싱 손상 주의.

2) 단지 지붕 구조물 페인트 작업시 로프 결박시 실리콘 손상 주의.

3) 단지 지붕 외벽 페인트 작업시 보양 요망.

11. 품 질 관 리

1) 자 재 관 리

(1) 자재 인수 검사를 하여 청구 자재와 동일한 제품인가를 확인한다.

(2) 납품된 자재는 관목검사를 원칙으로 하되 계약 시 정해져 있을 경우 화학                 시험 연구소의 시험을 한다(시험 성적서 제출가능 제품사용).

(3) 현장 반입된 자재는 오염 또는 충격으로부터 손상되지 않도록 보양한다.

(4) 반입 검사 시 손상 품이 발견되면 즉각 반품 처리한다.

2) 작업 전 품질관리

(1) 주변 작업으로 아스팔트 슁글이 오염되지 않도록 선행공정이 이루어지도록                한다.

(2) 작업 전 현장에서 손상여부를 확인하여 손상된 제품으로 시공되는 것을 막아               야 한다.

(3) 인양 및 현장 내 운반 시 손상이 되지 않도록 팔레트 또는 보조 운반대를                 활용 한다.

(4) 작업 전 작업 책임자는 감독관과 같이 반드시 사전 확인하여 미비사항을                  완벽하게 조치하고 결과를 확인 후 작업을 착수한다.

(5) 작업 책임자는 작업 착수 전 품질관리상 필요한 작업계획을 전체 작업원이                이해 할 수 있도록 교육을 한 후 작업을 착수한다.

3) 작업 중 품질 점검

아래사항을 점검하여 시공 품질을 관리해야 한다.

(1) 시공 중 사전에 발견되지 않은 문제점이 발견될 경우 감독자에 보고하여                  신속하게 보완될 수 있도록 조치한다.

(2) 슁글 고정 못은 정해진 간격으로 고정되었는지 확인한다.

(3) 후레싱은 정해진 마감을 하고 일정한 마감선이 유지되고 있는 가 확인한다.

(4) 작업의 원만한 진행을 위해 작업 책임자는 매일 오후 3시 이전에 감독자와               작업 사항을 협의하여 공정 및 품질을 관리해야 한다.

12. 안 전 관 리

1) 교 육

(1) 작업전 현장대리인은 안전교육 및 현장숙지를 작업일지에 기록하고 교육하며

감독관에게 보고한다.

(2) 작업자는 작업 중 실시되는 현장의 안전 교육에 빠짐없이 참석해야 한다.

(3) 현장 대리인은 작업자의 음주, 난동, 소란등의 불상사나 거주민의 불편을

야기하는 행위가 생기자 않도록 주의 및 교육의 의무를 실시한다.

2) 정 리 정 돈

(1) 당일 작업 후 작업종료 15분전에는 작업으로 인해 발생한 쓰레기 등을 치우                고 밤 동안 안전을 확보할 수 있도록 자재 및 공구를 보양한다.

(2) 작업 통로 또는 상부에 위험하게 있는 장애물은 타 작업에 지장이 없을 때는               즉시 치워서 안전하게 하고 타작업과 관련되었을 때는 감독자에게 보고하여               조치가 될 수 있도록 해야 한다.

3) 작업 완료 후 확인

(1) 작업 완료 전 감독자와 작업완료 확인기간을 약속하고 지붕 청소 및 정리가               완료되면 감독자와 현장을 확인하여 미비점을 완벽하게 보완한다.

(2) 작업 완료 확인 후 현장 대리인은 반드시 감독자로부터 작업완료 확인을 받              아서 본사에 작업 완료 보고를 해야 한다.